试验五  回弹法评定混凝土的抗压试验

一、试验目的：

1、掌握回弹仪的使用。

2、掌握砼碳化深度的测定及砼抗压强度的评定方法。

二、实验仪器及用品：

1、砼回弹仪  2、1％的酚酞酒精溶液  3、游标卡尺

4、钢钻    5、铁锤

三、试验步骤：

1、回弹值测量：

在砼浇筑面的垂直方向(如不满足这一要求，也可安排水平方法，或砼的浇筑表面或底面)选择测区，一般不少于10个，每一测区弹击16点(当一个测区有两个侧面或底面，每一测面弹击8点)，同一测点只允许弹击一次，相邻两测点的间距一般不少于3cm。测点距结构或构件边缘或外露钢筋铁件的距离一般不小于5cm。测区面积控制在0.04m2。

2、碳化深度测量：

当回弹值测量完毕后，一般在每个测区选择一处测量混凝土的碳化深度。用铁钻和铁锤在测区表面钻出直径约为15mm的孔洞(其深度略大于砼的碳化深度)，除去孔洞中的粉末和碎屑，不得用酒精溶液冲洗)并立即在孔洞壁的边缘处滴上浓度为1％的酚酞酒精溶液，再用游标卡尺测量砼表面至深度不变色(末碳化部分变成紫红色部位)，该距离即为砼的碳化深度值，读数至0.5mm。

四、数据整理：

(一)回弹值计算：

1、从每个测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值，然后按下式计算测区砼

平均回弹值。

2、当回弹仪水平方向时，上式即为该条件下的测区平均回弹值。

3、若回弹仪非水平方向时，应按下式计算测区平均回弹值。

Rm=Rmα+Rαδ

Rmα—回弹仪与水平方向成α角测时测区的平均回弹值，计算至0.1。

Rαδ—按表查出的不同角度α的回弹修正值，计算至0.1。

4、当回弹仪测试砼浇筑表面或底面，按下式计算测区平均回弹值。

Rm=Rtm+Rbm

Rm=Rαt+Rαb
Rtm,Rbm：回弹仪测试砼浇筑面或底面的测区平均回弹值，计算至0．1

Rαt,Rαb：回弹仪测试砼浇筑面或底面的测区平均回弹值，计算至0．1

(二)碳化深度的计算

测区的平均碳化深度值按下式计算：

dm=i=1ndin

(三)混凝土强度评定：

1、构件砼强度平均值按下式计算：

mfcujc=i=1nfcujcn

构件混凝土标准差：

Sfcuc=i=1n(fcujc)2−n(mfcuc)2n−1

确定砼强度评定值

五、实验报告内容：

根据所测回弹值评定构件的抗压强度。