实验一  电阻应变片的粘贴技术

一、 试验目的：

1、掌握电阻应变片的选用原则和方法。

2、学习常温下电阻应变片的粘贴技术。

二、 试验用品：

1、常温用电阻应变片。

2、粘结剂(502胶，JC-311型胶粘剂等)

3、数字万用表。

4、低压高阻表。

5、Φ8钢筋棍或锯片及引线若干。

6、丙酮、镊子、脱脂绵。

三、 试验方法及步骤：

1．  检查、分选电阻应变片：剔除丝栅中有形状缺陷，片内有气泡、霉斑、锈点等缺陷的电阻应变片。用数字万用表测量电阻值，进行电阻选配。同一测区所用应变片的电阻值之间的差值不得超过仪器可调平的允许范围。

2．  试验测点表面准备：用砂纸等工具除去试件表面漆层，电锈层，锈斑、污垢覆盖层后，画出测点定位线，然后用0#砂纸磨平，再打成与测量方向成45º交叉的纹线，最后用绵球蘸丙酮沿一个方向擦拭干净。

3．  贴片：使用502胶，要掌握好时机，左手捏住应变片引线，右手上胶，胶层应均匀而薄，待一分钟左右，当胶水发粘时，校正方向贴好再垫上玻璃纸，用手指滚压即可。

4．  固化：502胶靠自然干燥让溶剂挥发而固化。检查：包括外观检查，应变片阻值及其绝缘电阻值的测量等。胶层固化后，应变片从表面看来应无气泡和折皱，电阻值应无明显变化。绝缘电阻值是检查胶层干燥后固化程度的标志，胶层完全干燥或固化后，绝缘电阻有可能达到1000MΩ以上。不过，一般地静、动态测量要求达到大于200MΩ以上为合格。

5．  固定导线：应变片到电阻应变仪之间的测量导线布置，应使用同一测区导线用同规格、同型号、同长度，并且排列整齐，分区成束捆扎屏蔽网接地。应变片导线也应事先固定，防止扯坏应变片，连接焊点应光滑，牢固，防止虚焊，引出线应作编号并记录。

6．  有必要重贴时，一定要除掉原有胶层，重新擦洗，涂胶粘贴。

7．  做防潮处理：表面腊封或涂一层JC—311型胶粘剂。

四、 试验报告：

1．  简述预埋钢筋电阻应变片的粘贴技术。

2．  简述选片原则、贴片、焊线、防潮防水处理的注意事项。

3．  记录试验中遇到的问题，分析其原因并说明解决的方法。