实验1    水泥技术性质实验

(1) 实验目的及依据 
本试验根据国家标准GB 1345-91《水泥细度检验方法》、GB/T 1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》及GB/T 17676-1999《水泥胶砂强度检验方法》测验定水泥的有关性能和胶砂强度。
(2) 取样方法
　　以同一水泥厂、同期到达、同品种、同强度等级的水泥，按规定的取样单位取样。
　　当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号的数量超过取样规定吨数。
　　取样应有代表性，可连续取样，亦可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12 kg。

(3) 实验方法
实验1.1 水泥细度实验
实验1.2 标准稠度用水量、凝结时间实验
实验1.3 安定性实验
实验1.4 胶砂强度实验

实验1.1          水泥细度实验

细度检验有负压筛法、水筛法和干筛法三种，在检验工作中，如负压筛法与水筛法或干筛法的测定结果有争议时，以负压筛法为准。
　　本实验采用负压筛法。
(1) 主要仪器
　　负压筛、天平等。
(2) 试验前的准备
　　筛析试验前，应把负压筛放在筛座上，盖上筛盖，接通电源，检查控制系统，调节负压至4000～6000Pa范围内。　
(3) 实验步骤
　　称取试样25g，置于洁净的负压筛中，盖上筛盖，放在筛座上，开动筛析仪连筛析2min，在此期间如有试样附着在筛盖上，可轻轻地敲击，使试样落下。筛毕，用天平称量筛余物。 
(4) 试验结果计算
　　水泥试样筛余百分数按下式计算（结果计算至0.1％）：



F=Rsw

式中F——水泥试样的筛余百分数；
Rs——水泥筛余物的质量，g；
W——水泥试样的质量，g。

(5) 试验结果

| 试样 | 质量 | 水泥筛余物的质量 | 水泥试样的筛余百分数 |
| --- | --- | --- | --- |

实验1.2        标准稠度用水量、凝结时间实验

(1) 水泥标准稠度用水量实验　　
①试验前的准备
A. 试验前必须检查维卡仪的金属棒能否自由滑动。
B. 调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点。
C. 搅拌机运转正常。
D.水泥净浆搅拌机的筒壁及叶片先用湿布擦抹干净。
②实验步骤
　　A．降低试杆至水泥净浆表面后，拧紧螺丝1～2 s，突然放松，使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。
B．在试杆停止沉入或释放试杆30 s时记录试杆距底板之间的距离。
C. 整个操作应在搅拌后1.5 min内完成。 
③实验结果
　　以试杆沉入净浆并距底板6±1 mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量，按水泥质量的百分比计。

标准稠度用水量：（           ）g。                                  
(2) 水泥凝结时间实验
①试验前的准备
　　测定前，将圆模放在玻璃板上，在内侧稍涂上一层机油，调整测定仪使试针接触玻璃板时，指针对准标尺零点。
②实验步骤
　   A．在测定水泥的初凝时，调整试针与水泥净浆表面接触。拧紧螺丝1～2 s后，突然放松。试针停止下沉或释放试针30 s时观察指针的读数。试件加水后30 min时进行第一次测定。并应轻轻扶持金属柱，使其徐徐下降。在完成初凝时间测定后，应立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板取下，翻转180°，直径大面朝上，小端向下放在玻璃板上，再放入湿气养护箱中继续养护。
B．在整个测试过程中试针沉入的位置至少要距试模内壁10 mm。
C．临近初凝时，每隔5 min测定一次。临近终凝时每隔15 min测定一次。到达初凝或终凝时应立即重复测一次，当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。
D．每次测定不能让试针落入原针孔。每次测试完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内。这个测试过程要防止试模受振。
③实验结果
　　到达初凝或终凝时，应立即重复测一次，当两次结论相同时，才为达到初凝或终凝状态。
　　验定方法为将测定的初凝和终凝时间，对照国家规范对各种水泥的技术要求，从而判定凝结时间是否合格。

| 试样 | 初凝时间 | 终凝时间 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |

实验1.3              安定性实验

安定性是水泥硬化后体积变化的均匀性，体积的不均匀变化引起膨胀、裂缝或翘曲等现象。安定性实验可采用试饼法或雷氏法，当实验结果有争议时以雷氏法为准。
(1) 实验前的准备
　　称取水泥试样500 g，用标准稠度需水量，按标准绸度测定时拌和净浆的方法制成水泥净浆，然后制作试样。
①饼法制作
从制成的净浆中取约150 g分成两等分，制成球形，放在涂过油的玻璃板上，轻轻振动玻璃板，并用湿布擦过的小刀，由边缘向饼的中央抹动，做成直径70～80 mm，中心厚约10 mm，边缘渐薄、表面光滑的试饼。接着将试饼放人养护箱内，自成型时起，养护24±2 h。
②雷氏法制作
将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上，并立刻将已制好的标准稠度净浆装满试模，装模时一只手轻轻扶持试模，另一只手用宽约10 mm的小刀插捣15次左右，然后平盖上稍涂油的玻璃板，接着立刻将试模移至养护箱内养护24±2 h。
(2) 实验步骤
　试饼法鉴定在沸煮箱内保持沸煮333h±5min；雷氏法鉴定在沸煮箱内保持沸煮3h±5min。
(3) 实验结果评定
①试饼法鉴定：目测试饼，若未发现裂缝，再用直尺检查也没有弯曲时，则水泥安定性合格，反之为不合格。当两个试饼有矛盾时，为安定性不合格。
②雷氏法鉴定：测量试件指针尖端的距离（C）记录至小数点后一位，当两试件煮后增加距离（C-A）的平均值不大于5.0 mm时，即安定性合格，反之为不合格。当两个试件的（C-A）值相差4 mm时，应取同一样品立即重新做一次实验。

| 试样 | 试饼法鉴定 | 雷氏法鉴定 |
| --- | --- | --- |

实验1.4           胶砂强度实验

(1) 适用范围
　　本实验标准适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥以及石灰石硅酸盐水泥的抗折与抗压强度的检验。其它水泥采用本标准时必须探讨该标准规定的适用性。
(2) 主要仪器设备　
　　搅拌机、试模、振实台、抗折强度试验机及抗压强度试验机等。
(3) 实验步骤
①试件的制备　
　　水泥胶砂强度采用的质量配合比为水泥:砂:水＝1:3:0.5（适用于除火山灰水泥外的其它水泥），即水泥450 g，标准砂1 350 g，水225 ml。
②试件的养护　
③试块的破型
(4) 实验结果计算
①抗折强度测定 
　 　以一组三个棱柱体抗折结果的平均值作为实验结果。当3个强度值中有超出平均值±10％时，应剔除后再取平均值作为抗折强度实验结果。
②抗压强度测定
　　抗压强度按下式进行计算：
　　　　　　　　　　　　　Rc=Fc/A
式中Fc——破坏时的最大荷截，N；
　　　A——受压部分面积，mm2（40 mm×40 mm＝1 600 mm2）。
　　以一组三个棱柱体上得到的6个抗压强度测定值的算术平均为实验结果。如6个测定值中有一个超出六个平均值的±10％，就应剔除这个结果，而以剩下5个的平均数为结果。如果 5个测定值中再有超过它们平均数±10％的，则此组结果作废。
③实验结果处理
　　各试体的抗折强度记录至0.1 MPa，平均值计算精确至0.1 MPa。
　　单个抗压强度结果计算至0.1 MPa，平均值计算精确至0.1 MPa。
④检验方法的精确性
检验方法的精确性通过其重复性和再现性来测量。
⑤再现性
对于28d抗压强度的测定，在合格实验室之间的再现性，用变异系数表示，可要求不超过6％。

| 试样 | 3d |  |  |  |  |  | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样 | 28d |  |  |  |  |  | 平均 |
| 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |