实验4    建筑钢材实验

(1) 实验目的
①测定钢材的屈服强度、抗拉强度与伸长率，注意观察拉力与变形之间的关系，为确定和检验钢材的力学及工艺性能提供手段和依据。
②检验钢筋承受规定弯曲程度的变形性能，确定其可加工性能，并显示其缺陷。
(2) 主要仪器设备
　　万能实验机，游标卡尺等。
(3) 取样方法
　　自每批钢筋中任意抽取两根，于每根距端部50 mm处各取一套试样（两根试件）。在每套试样中取一根作拉力试验，另一根作冷弯试验。试验应在20±10℃的温度下进行，如试验温度超出这一范围，应在试验记录和报告中注明。
(4) 实验方法
　　实验4.1 钢筋的拉伸实验
　　实验4.2 钢筋的冷弯实验

实验4.1 钢筋的拉伸实验

(1) 试件制作和准备
　　拉伸试验用钢筋试件一般不进行车削加工。
(2) 实验步骤

①调整试验机测力度盘的指针，使之对零，并拨动副指针，使之与主指针重叠。

②将试件固定在试验机夹头内。开动试验机进行拉伸，拉伸速度为：屈服前，应力增加速率按规定。并保持试验机控制器固定于这一速率位置上，直至该性能测出为止；屈服后或只需测定抗拉强度时，试验机活动夹头在荷载下的移动速度不大于0.5L c／min。

③拉伸中，测力度盘的指针停止转动时的恒定荷载，或第一次回转时的最小荷载，即为所求的屈服点荷载F s(N)，按下式计算试件的屈服点。

④向试件连续加荷直至拉断，由测力度盘读出最大荷载Fb(N)。按下式计算试件的抗拉强度：

(3) 实验结果

(4)塑性计算

①伸长率的测定 
A. 将已拉断试件的两段在断裂处对齐，尽量使其轴线位于一条直线上。如拉断处由于各种原因形成缝隙，则此缝隙应计入试件拉断后的标距部分长度内。
B. 如拉断处到邻近标距端点的距离大于(1／3)L0时，可用卡尺直接量出已被拉的标距长度L1（mm）。
C. 如拉断处到邻近的标距端点的距离小于或等于(1/3)L0时，可按移位法计算。　　
D. 伸长率按下式计算（精确至1％）：
　　　　　　　　　　　　δ=
式中δ——伸长率，％，精确至1％；
　　L0——原标距长度，mm；
　　L1——试件拉断后直接量出或按移位法确定的标距部分的长度，mm（测量精确0.1 mm）。
E. 如试件在标距端点上或标距外断裂，则试验结果无效，应重作试验。
　　将测试、计算所得到的结果δ10、δ5（δ10、δ5分别表示L0＝10a和L0＝5a时的断后伸长率），对照国家规范对钢筋性能的技术要求，如达到标准要求则合格，如未达到，可取双倍试件重做，如仍未达到标准者，则钢筋的伸长率不合格。

(5)实验结果

| 试样尺寸（mm） | 面积（mm2） | 标距（mm） | 拉力（kN） | 屈服强度(MPa) | 拉力（kN） | 极限抗拉强度(MPa) | 断裂后标距（mm） | 伸长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

实验4.2 钢筋的冷弯实验

(1)实验条件

实验应在10～35℃或控制条件(23±5℃)进行。

(2) 实验步骤

①试件不经车削，长度为5d0+150 mm,d0为试件的计算直径(mm)。
②弯曲直径按规定选用。
③调整试验机两支辊间的距离，使其等于d + 2.1d0。
④平稳施加荷载，弯曲到要求的弯曲角。
(3) 试验结果评定

弯曲后，按有关标准规定检查试样弯曲外表面，进行结果测定。若无裂纹、裂缝或断裂，则评定试样合格。

| 试样 | 冷弯结果 |
| --- | --- |